附件1 
中医院内外科楼2-8层晾衣间阳台建筑外立面外封断桥窗材料及施工要求
一、工程概况
[bookmark: _GoBack]    本工程为外科楼和内科楼2层-8层原洗衣晾衣区阳台建筑外立面改造单断桥铝合金封窗专项工程，为保证建筑外立面整体统一美观、满足建筑节能、隔声、防水、抗风压及安全使用标准，本项目所有外窗统一采用90系列断桥隔热铝合金型材，外立面统一星空灰粉末静电喷涂表面处理；窗户分为外开下悬开启窗与固定窗两类，全部采用同系列同材质型材配套制作；玻璃统一配置5+9A+5镀膜中空钢化玻璃，所有窗框、窗扇全部采用销钉定位+组角高压注胶工艺，极大提升窗角整体性、刚性、水密性及抗形变能力，有效杜绝窗角渗水、松动、变形、透风等质量通病，完全满足本项目外立面改造、节能验收及竣工验收标准。
二、铝合金型材技术参数
1. 型材系列：90mm系统断桥隔热铝合金型材，多腔体系统结构，腔体布局科学合理，整体结构稳固，适配建筑外立面改造工程。
2. 型材材质：国标6063-T5高精建筑专用铝合金，材质致密均匀、强度高、韧性好、耐腐蚀、抗氧化，符合建筑外窗铝材国家标准。
3. 型材壁厚：主受力杆件壁厚2.0mm，完全符合GB/T 8478-2020《铝合金门窗》高标准用材要求，抗风压、抗变形、抗下垂性能优异，适合长期户外受力使用。
4. 表面工艺及颜色：外立面统一星空灰，采用粉末静电喷涂工艺。涂层均匀饱满、附着力强、无流挂、无露底，具备极强耐候性、抗紫外线、抗风化、抗褪色能力，常年风雨暴晒不泛黄、不掉粉、无色差，保证建筑外立面整体统一、整洁、美观。
5. 隔热结构：内置国标PA66GF25玻纤增强尼龙隔热条，有效阻断铝型材冷热桥传导，隔绝室内外冷热交换，大幅提升整窗保温隔热性能，满足项目建筑节能设计及验收指标。
6. 核心加工工艺：全窗四角销钉加固+组角内腔高压注胶，框扇所有转角全部机械销钉定位、专用组角胶高压灌注填充，角部无空腔、无松动，结构整体性极强。
三、中空玻璃配置参数
本项目外窗统一采用 5mm镀膜钢化玻璃 + 9A空气层 + 5mm钢化玻璃（5+9A+5镀膜中空钢化玻璃）
1. 安全性能：双片玻璃均经过高温均质钢化处理，为建筑甲级安全玻璃，抗冲击、抗碎裂能力强；破碎后呈钝角颗粒状，无尖锐碎片，杜绝高空坠落伤人风险。
2. 节能性能：配置专业建筑节能镀膜层，可有效阻隔太阳红外线辐射及紫外线，降低室外热辐射进入室内，减少室内热增益，降低空调能耗，同时柔和采光、防眩光，提升室内舒适度。
3. 隔声防结露性能：中空9A干燥空气层，采用丁基胶第一道密封+结构胶第二道密封双道密封系统，内置高效分子筛干燥剂，长期吸附腔体水汽，杜绝玻璃起雾、结露、发白、发霉；中空空气层有效阻隔空气传声，降噪效果优良。
4. 精细工艺：所有玻璃四边精磨倒角、去应力处理，消除玻璃加工内应力，大幅降低玻璃自爆概率，提升玻璃稳定性与使用寿命。
四、开启形式与五金系统配置
（一）开启形式
本项目开启扇统一为外开下悬（外悬） 一体化窗型，一套五金实现两种开启模式：
1. 下悬微通风：可微开启换气，雨天、大风天气可安全通风，防雨水飘入室内；
2. 外开全开启：可完全外开，方便外立面玻璃清洁、检修维护。
所有固定窗采用90系列同壁厚、同色系型材定制，立面分格规整统一。
（二）五金配件配置
整窗采用品牌专用断桥窗外下悬全套五金系统：执手、多点锁点、加厚承重铰链、限位撑杆、防误操作器、专用锁座。
1. 密封性能：多点锁闭压紧结构，闭合严密，提升整窗气密性、水密性；
2. 安全防护：自带开启限位装置，可控开窗幅度，防止大风撞击、窗扇晃动脱落；配备防误操作器，杜绝两种开启模式冲突；
3. 耐久性能：五金防腐防锈、耐磨抗老化，开合顺畅无卡顿、无松动、无变形。
 五、密封与排水构造设计
1. 密封结构：采用多腔体三道密封系统，框扇多重搭接压合，层层阻隔风雨、灰尘、噪音渗透。
2. 密封胶条：全屋采用三元乙丙EPDM原生高密度胶条，耐高低温、耐老化、高回弹、不开裂、不收缩，常年保持稳定密封性能。
3. 排水系统：独立等压排水腔设计，平衡腔体内外气压，排水顺畅，从结构上杜绝雨水倒灌、积水渗水隐患。 
六、全销钉注胶专项工艺（重点工艺要求）
1. 所有窗框四角、窗扇四角全部采用不锈钢销钉机械定位，精准固定角部位置，杜绝错位、松动。
2. 所有组角内腔高压灌注专用门窗组角胶，填满角部空腔，实现角部刚性连接、整体成型。
3. 销钉+注胶双重工艺，极大提升窗角抗扭力、抗形变能力，彻底解决普通组角窗长期使用后角部开裂、渗水、漏风、变形通病。
4. 工艺适用于本项目90系列2.0mm厚系统窗，保证整窗结构稳定、耐久防水、性能统一。
七、执行国家标准规范
1. GB/T 8478-2020《铝合金门窗》
2. GB 15763.2《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》
3. GB/T 2680《建筑玻璃可见光、太阳能透射及隔热参数测定》
4. GB 50176《民用建筑热工设计规范》
5. GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收标准》
6. GB/T 7106《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 
八、外立面控制要求
1. 所有外露铝型材统一星空灰，整栋外立面无色差、划痕、掉粉、瑕疵；
2. 窗分格、开启扇、固定扇排布严格按照施工图纸及外立面效果图执行；
3. 外露五金配色与窗框协调统一，整体外立面整洁美观。
九、加工与安装标准
（一）加工
1. 90系列2.0mm厚铝型材数控精切下料，切口平整精准；
2. 框扇四角销钉定位+高压组角注胶，整体成型；
3. 中空玻璃大厂标准化加工，出厂检验合格进场。
（二）现场安装
1. 框墙缝隙高密度发泡剂饱满填充、密实无空洞；
2. 外侧窗边采用外墙耐候密封胶收口，胶缝饱满顺直、防水密闭；
3. 安装完成后逐扇调试五金开合、锁闭、限位，验收合格交付。 
十、主要材料明细表
	序号
	材料名称
	规格参数
	材质/工艺说明

	1
	断桥铝型材 90系列
	壁厚2.0mm
	6063-T5铝合金、星空灰粉末静电喷涂

	2
	隔热条
	国标隔热条
	PA66GF25玻纤增强尼龙 

	3
	中空钢化玻璃
	5+9A+5镀膜中空钢化
	双片钢化、离线/在线节能镀膜、双道密封 


	4
	密封胶条
	门窗专用密封条
	三元乙丙EPDM原生高密度胶条

	5
	外开下悬五金
	断桥窗专用全套
	执手、锁点、铰链、限位撑、防误操作器、锁座 


	6
	组角加固配件
	不锈钢销钉
	全窗四角销钉定位加固

	7
	组角胶
	门窗专用组角胶
	高压注胶、填充角部空腔、防水加固

	8
	中空玻璃密封胶
	丁基胶+结构胶
	双道密封、防雾、防水、耐久

	9
	填充材料
	聚氨酯发泡剂
	环保高密度、墙体缝隙保温填充

	10
	 外墙密封胶
	耐候硅酮密封胶
	外墙专用、抗老化、防水收口
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